福建建筑学校塑胶跑道面层修复采购公告

- 项目名称：福建建筑学校塑胶跑道面层修复

- 项目内容：学校田径场塑胶跑道面层修复，面层为透气型塑胶面层，厚度为13mm，修复面积约200平方米。（详细内容现场需现场查看，按实际面积结算）

- 项目工期：7天

- 项目投标单位资质要求：具有体育或运动场地设施的合法注册施工资质单位。

- 投标报价：按招标清单要求报价

- 技术要求：详见附件

- 其他要求：

1、本项目控制价不超过6万元（陆万元整），最低价中标；

2、采购时间、地点：

采购文件应于2018年10月 17日上午11:00（北京时间）之前前以书面形式送至福建省福州市仓山区建新镇劳光中店43号福建建筑学校办公室接收，逾期收到或不符合规定条件的投标文件，一律视为废标文件。

- 合同付款：本项目无预付款，施工完毕经验收合格后5个工作日内付95%工程结算款，余5%为保修款一年后5个工作日内支付。

塑胶跑道面层修复的投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 材料规格 | 工程量（平方米） | 工程单价（元） | 工程合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶跑道面层修复 | 透气型塑胶面层（厚度为13mm） | 200 | 300 | 60000 |
| 合计 | 人民币（大写）：陆万元整 ¥ 60000.00 |  |  |  |  |
| 备注 | 以上价格含税、运输、施工、原场地铲除、场地打磨、垃圾清理等费用。 |  |  |  |  |

13mm透气型塑胶跑道技术参数

物理、化学性能：

| 项号 |  |  |  | 检测项目 |  |  | 技术要求 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  | 厚度/mm |  |  | ≥13 | 符合《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》（福建省工程建设地方标准闽建科[2016]36号-DBJ/T13-250-2016） |
| 1.2 |  |  |  | 冲击吸收/% |  |  | 35-50 |  |
| 1.3 |  |  |  | 垂直变形/mm |  |  | 0.6-2.5 |  |
| 1.4 |  |  |  | 抗滑值/（BPN,20℃） |  |  | ≥47 |  |
| 1.5 |  |  |  | 拉伸强度/MPa |  |  | ≥0.5 |  |
| 1.6 |  |  |  | 拉伸断长率/% |  |  | ≥40 |  |
| 1.7 |  |  |  | 耐老化性能 | （1）、拉伸强度/MPa |  | ≥0.5 |  |
|  |  |  |  |  | （2）、拉伸断长率/% |  | ≥40 |  |
| 1.8 |  | 阻燃/级 |  |  |  |  | I |  |
| 1.9 |  | 苯/(g/kg) |  |  |  |  | 不得检出 |  |
| 1.10 |  | 甲苯+二甲苯总和/(g/kg) |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
| 1.11 |  | 游离甲苯二异氰酸酯TDI(g/kg) |  |  |  |  | 不得检出 |  |
| 1.12 |  |  | 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷(MOCA) /% |  |  |  | ≤0.10 |  |
| 1.13 |  |  | 邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)/% |  |  |  | ≤0.20 |  |
| 1.14 |  |  | 短链氯化石蜡/% |  |  |  | ≤0.15 |  |
| 1.15 |  |  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) |  |  |  | ≤50 |  |
| 1.16 |  |  | 苯并[a]芘 /(mg/kg) |  |  |  | ≤1.0 |  |
| 1.17 | 重金属/(mg/kg) |  |  |  |  | （1)、可溶性铅 | ≤50 |  |
|  |  |  |  |  |  | （2)、可溶性镉 | ≤10 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3)、可溶性铬 | ≤10 |  |
|  |  |  |  |  |  | （4)、可溶性汞 | ≤2 |  |
| 1.18 | 有害物质释放速率/(mg/m2.h) |  |  |  |  | （1)、总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （2)、甲醛 | ≤0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3)、苯 | 不得检出 |  |
|  |  |  |  |  |  | （4)、甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （5)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | ≤0.01 |  |

备注：提供13mm透气型塑胶跑道有害物质限量符合《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》（闽建科[2016]36号-DBJ/T13-250-2016）要求，13mm透气型塑胶跑道物理和化学性能符合福建省地方标准DBJ/T13-250-2016，并出具在完整检测报告，报告应包含检测检验机构资质认定证书附表，附表内容应体现检测项目符合（闽建科[2016]36号-DBJ/T13-250-2016）要求，并加盖检测机构公章及骑缝章。

附件

跑道Epdm面层施工技术要求

塑胶跑道修补采用epdm面层施工，应注意以下几点：

一、 基础底面的要求

1、 在水泥混凝土铺装，要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。

2、 基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

3、 基础具有较好地平整度和规定坡度。

4、 表面必须平坦、保证排水。

5、 基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、 施工工艺要求

（1）地面整修：原场地铲除，垃圾清理，清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。

（2）防水底油涂布：确认底材已找平，并达含水率≤8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工渗透型防水底漆，以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。

（3）基材铺设（橡胶粒层）：橡胶颗粒材料和胶水按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镘开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

（4）表面颗粒喷涂：将PU面漆混合橡胶颗粒（抗老化，耐色变之全天候颗粒）用专用喷涂机均匀喷撒在橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住颗粒，以使场地更加耐用。

（5）划线：用白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

三、塑胶跑道施工方法

（1）13mm透气式塑胶跑道铺设施工工艺是采用两步施工法进行铺设的。底层颗粒层，摊铺厚度为10毫米，底层晒干后，在胶粒层再喷涂厚度为3毫米的胶粒同面漆的混合层。

（2）施工方案的说明

① 配料、搅拌：

a. 施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。

b. 检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。

c. 配料时要保持配料区域的清洁卫生，粘有胶液的杂物不可乱丢乱放，以免污染环境。

d. 配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材料推上放料架，排列整齐，桶口向下备用。

e. 放料时首先放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的倒料桶内。

f. 橡胶粒底层控制在10mm，用胶水和橡胶粒搅拌均匀。

g.配料速度要准确、快捷，保证施工地点材量用量，使其不能有过长的间隙，以免出现未铺设好的情况下就出现材料固化的情况，影响质量。

h. 配料结束后认真清理现场卫生。

② 底胶铺设：

a. 铺设底材之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具，按施工图纸要求的厚度调试好机器的及它的厚度。

b. 按照工程情况合理分好施工板块，测量出施工线的位置，放好施工线。铺设过程中要保持橡胶粒的厚度一致，接边、接头无痕迹。

c. 底材铺设这前，先将地基基础凹陷严重的位置用底胶加橡胶颗粒刮平，凸起的位置将其打掉使其平整。

d. 铺设过程中，铺设人员要保证机器行走速度均匀，修边人员要动作熟练，及时对露底、凹陷处进行补胶，凸起的部位刮平，边缘整齐平整。修边人员不少于两名。

e. 铺设的橡粒怪固化后，对全场进行检查，发现边缘不整齐或有凹凸之处，要进行削割、打磨、补胶和修整处理，以保证面胶铺设的厚度。

③ 跑道面胶的喷涂：

a. 待橡胶胶粒层固化成形后，方可在其表面喷涂胶浆层（一般为红色）,用胶粒和PU跑道面漆配料，首先将PU面漆按比例配料混合搅拌均匀，在搅拌过程中加入胶粒。然后将料倒入专业喷涂器喷涂在胶粒层表面。喷涂时可根据胶浆的稀绸度加入适量稀料。喷涂次序均匀喷涂两遍。

b. 喷胶人员施工前要计算好胶液用量，每一桶胶液所刮胶的长度，做好标记，做到心中有数，合理利用材料。

c. 运料动作要干净、快捷，倒料时分多次倒下，桶边的余料及时清理，保持桶外清洁，为喷胶人员创造良好的条件。

④ 塑胶跑道工艺线的测量、喷划：

a. 专业技术人员对场地进行测量，所使用的经纬仪、钢卷尺等都需经过国家级检测部门检测合格的方可使用，准确计算温改、尺改，确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差，正差一定小于1/10000。

b. 横向坡度不大于1/100，纵向坡度不大于1/1000。